# 环保质量检测报告

2010年“3•15”质检活动中首次加入了环保质量指标检测，此举为多方面考量出版产品质量又迈出了开创性的一步，也为行业内即将开展的绿色印刷企业认证工作奠定了基础。今年的环保质量检测工作采取分散采样、集中检测的形式进行，即各地质检机构负责辖区内的样品采集，总署质检中心统一组织样品检测。检测结果表明，接受检测的样品中有害物质含量基本符合要求。

- 环保质量检测的提出

随着全球工业化的不断发展，环境污染日趋严重，我们的生存环境正面临气候变暖、生物多样性降低、森林面积减少、化学污染等诸多威胁。如何有意识地保护和合理利用自然资源，防止自然环境受到污染和破坏，如何对已经受到污染和破坏的环境做好综合治理，创造出适合于人类生活、工作的环境，已成为全球共同关心的大事。今年“3•15”质检活动增加了环保质量检测，既顺应了当前节能、减排、循环经济发展势态，又符合我国经济发展绿色、环保、可持续发展的总体要求。

本次“3•15”质检活动，从少年儿童读物类出版产品使用最多的原辅材料和生产工艺入手，依据出版印刷和环境保护行业的现有标准，采用先进技术、主流设备和科学方法，拉开了出版产品环保质量检测序幕，其目的是将绿色环保理念落实到出版产品生产及质量保障的各个环节，为维护少年儿童健康成长办实事，为今后绿色印刷企业认证工作积累经验，为总署质检中心实验室扩大检测范围、提高检测能力奠定基础。

- 环保质量检测前期准备

为确保2010年“3•15”质检活动中环保质量检测工作的顺利进行，总署质检中心高度重视、精心策划，从确定标准、选购设备、制定抽样规则等方面入手，有计划地开展了一系列工作。

第一，从出版印刷常用标准中唯一强制性标准——《纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法 第一部分：基本要求》（CY 42-2007）入手，确定了此次“3•15”质检活动环保质量检测对象为书刊装订用胶黏剂、书刊封面和包装装潢常用的纸质覆膜产品。第二，选定检测项目为两大类挥发性有机物——苯系物和卤代烃。第三，根据现有相关标准要求安装了专有设备气相色谱仪，培训了仪器操作人员。在认真研究相关标准、反复实践标准方法的基础上，制定了《2010年“3•15”质检活动环保质量检测样品抽样规则》（以下简称“规则”）。该规则从抽样依据、抽样的组织与实施、抽样品种、样品处理和样品登记等方面做了严格要求。

7月29日，总署质检中心组织召开了环保质量检测样品采集工作会议。来自24个省、自治区、直辖市新闻出版行政部门和质检站的负责人，以及5 家中央部委在京出版单位的质量负责人参加会议。会上，总署印刷发行管理司领导介绍了当前国家对出版行业绿色环保的要求，以及绿色印刷企业认证工作进展情况。总署质检中心解读了《规则》，并强调了环保检测样品特点、采集程序、包装要求和操作方法。

《规则》要求，各省、自治区、直辖市质检站选择辖区内两个有代表性的印刷装订企业作为抽样单位，胶黏剂样品须包括无线胶粘订用侧胶和边胶；精装工艺中书壳用胶，书芯浆背、粘衬纸和堵头布等用胶；书芯与书壳套合用胶进行抽样。纸质印刷品须包括预涂覆膜、即涂覆膜、UV上光等不同工艺类型产品。抽取样品采用统一的专用包装材料封装。10天之内，总署质检中心收到来自全国23个省级地区和系统的质检机构，以及4家中央部委在京出版单位的样品共273件。

- 环保质量检测样品分类和检测结果

本次接受环保质量检测的273件样品中，胶黏剂175件，纸质印刷品98件。

175件胶黏剂样品按性状分类：固体胶110件，流动胶液46件，膏状胶19件。涉及胶黏剂生产企业70家。

98件纸质印刷品按表面整饰材料分类：预涂覆膜17件，即涂覆膜26件，无胶膜15件，上光28件，其他12件。涉及印刷装订企业46家。各类样品分类情况见附表。检测的固体胶（热熔胶）主要用于无线胶粘订书刊的背胶和边胶，流动胶液和膏状胶主要用于精装工艺和印后表面整饰。纸质覆膜产品全部取自书刊封面。

| 分 类 | 胶黏剂（175件） |  |  | 纸质印刷品（98件） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体 | 流动胶液 | 膏状 | 预涂 | 即涂 | 无胶 | 上光 | 其他 |
| 品种数 | 110 | 46 | 19 | 17 | 26 | 15 | 28 | 12 |
| 占比例 | 64.10% |  |  | 35.90% |  |  |  |  |

总署质检中心和上海市印刷产品质检站共同承担此次环保检测任务。经过方法研究、仪器比对、样品分类等方面多回合交流后，充分发挥各自优势分别对胶黏剂和纸质印刷品进行检测。检测的结果显示，书刊装订用热熔胶样品和纸质覆膜产品中有害物质含量均低于现有相关标准限量，部分流动胶液中有害物质含量不符合国家环境标志产品要求。

- 从环保质量检测得到的启示

作为首次开展的环保质量检测活动带有尝试性，采集的样品无论是种类还是生产企业覆盖面都不够全面，但仍不失为一次有益和积极的尝试。我们从这次工作的实施过程和检测结果中得到如下启示：

（一）经检测的热熔胶样品，挥发性有机物的含量都能够达到国家环境标志产品要求，说明无线胶粘订作为中小学教科书的主要装订方式是合理的，不仅生产工艺简单，外观平整，平开度好，而且主要原辅材料——热熔胶的健康指标是有保证的。

（二）加强绿色环保理念的宣传和培训，倡导出版印装企业生产“健康有益 环境友好”的绿色出版产品，承担起应有的社会责任，保障广大消费者的文化权益的同时保障其健康权益。从纸张、油墨、胶黏剂等原辅材料采购入手，首先在源头对出版产品的环保质量把好关。

（三）样品抽取工作中暴露出相关人员对生产过程中所使用原辅材料基本知识的缺乏，不清楚样品用途，不熟悉最基本的术语和技术指标。今后应从环保理念、基础知识等方面加大对企业和抽样人员的培训力度。

（四）此次环保样品采集工作过程中，绝大多数印刷企业不能提供所购买胶黏剂产品的技术说明书和安全说明书。其中的原因还需进一步了解。今后在抽样中应提示印制企业保存技术说明书和安全说明书，以供检测时多方面了解质量原因。

通过今年的环保质量检测，我们深感出版产品环保质量监督检测工作任重道远，要打造绿色出版业，建设出版强国，还有很多工作要做。总署质检中心将会按照国家的要求和社会的需要，做好自身建设，承担起应尽的责任和义务。

附：环保质量检测样品分类统计表

# 环保质量检测样品分类统计表

（按行政区域排序）

| 序号 | 省份 | 产品分类 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胶黏剂 |  |  | 纸质印刷品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 固体 | 流动胶液 | 膏状 | 预涂膜 | 即涂膜 | 无胶膜 | 上光 | 其他 |  |
| 1 | 北京 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | 天津 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 河北 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | 山西 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | 辽宁 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 吉林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | 黑龙江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | 上海 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 9 | 江苏 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | 浙江 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 安徽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 江西 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | 山东 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | 河南 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | 湖北 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 湖南 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 17 | 广东 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | 广西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | 重庆 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 20 | 四川 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | 陕西 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 22 | 甘肃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 军队 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 在京出版社 | 17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 |
| 总计 |  | 110 | 46 | 19 | 17 | 26 | 15 | 28 | 12 | 273 |