ICS

A 14

备案号：21782-2007

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY

CY/T 38—2007

代替CY/T 38—2001

可录类光盘CD-R常规检测参数

General parameters of Compact Disc Recordable (CD-R)

2007-09-29发布

2007-09-29实施

中华人民共和国新闻出版总署 发布

目    次

前言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  CD-R常规检测参数	4

5  环境试验	5

6  检测条件和检测仪器	5

- 前    言

本标准规定了可录类光盘CD-R光盘的常规检测参数。本标准适用于CD-R产品的主要质量参数检测，为我国光盘行业的产品质量管理和质量评估提供技术依据。

本标准代替CY/T 38-2001《可记录光盘（CD-R）常规检测参数》。

本标准由中华人民共和国新闻出版总署印刷复制管理司和中国音像协会光盘工作委员会共同提出。

本标准由全国信息与文献标准化委员会第七分会归口。

本标准起草单位：清华大学光盘国家工程研究中心，北京保利星数据光盘有限公司。

本标准主要起草人：许斌、岳宏达、陈垦、苏辰宇、刘建民、路洲、黄晓新、潘龙法。

可录类光盘CD-R常规检测参数

  - 范围

本标准规定了可录类光盘CD-R的常规检测参数。

本标准适用于可录类光盘CD-R产品的主要质量参数检测。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 17576-1998  CD数字音频系统

GB/T 16969-1997  信息技术  只读120mm数据光盘（CD-ROM）的数据交换

GB/T 17933-1999  电子出版物 术语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

未记录光盘  unrecorded disc

只有预刻槽信息，尚未记录用户信息的 CD-R。

记录光盘  recorded disc

通过光盘刻录机记录后，不可再执行写操作的CD-R。

部分记录光盘  partially recorded disc

通过光盘刻录机记录后，仍可再执行不同期次写操作的CD-R。

未记录区域　unrecorded area

在CD-R上尚未记录用户信息的区域。

记录区域　recorded area

在CD-R上用8-14调制信号记录用户信息的区域。

全部区域　all area

CD-R的记录区和未记录区的统称。

偏心（ECC）　eccentricity

CD-R信息道几何中心与盘中心孔几何中心间的偏差。 单位m。

翘曲　tilt

又称为角偏差，是垂直于参考面P入射的平行光与反射光之间的角度α（见图1），包含入射面的翘曲以及记录面和入射面间的不平行度，用径向翘曲和切向翘曲来表示。单位度。径向翘曲（RT）  radial tilt，切向翘曲（TT）  tangetial tilt。

翘曲

径向噪声（RN）　radial noise

在道跟踪闭环条件下，500Hz ～10kHz的带宽范围内测量推挽跟踪信号，其残余误差信号噪声的均方根值。单位nm。

垂直偏差（DEV）　vertical deviations

光束入射平面距指定平面（高于基准平面1.2+0.005mm，折射率=1.55）的最大垂直距离。

归一化摆动幅度（NWA）　normalized wobble amplitude

道摆动信号和径向跟踪误差信号峰峰值的比值。

记录前径向对比度（RCb）　radial contrast before recording

记录前，槽中心和岸中心反射光强度的差值与平均和值之比。

记录后径向对比度（RCa）　radial contrast after recording

记录后，槽中心和岸中心反射光强度的差值与平均和值之比。

推挽信号（PPC）　push pull for circular polarized light

用圆偏振光测量的推挽信号，衡量盘片径向伺服能力的大小。

串扰（XT）　cross talk

槽内和槽间的高频信号幅值的比值。表征高频信号中的噪声。

归一化高频信号I11R　I11/Itop

11T信息坑（台）的高频信号电平与最大反射电平之比。

归一化高频信号I3R　I3/Itop

3T信息坑（台）的高频信号电平与最大反射电平之比。

对称性（SYM）　symmetry

限幅电平ID与I11调制中心的偏差。当3T信息坑长度减短，SYM值增大；反之减小。（见图2）

高频信号

反射率（Rtop）　reflectivity

反射率使用基准盘片进行标定。

反射率为：

Rtop =  R0  × （Itop/I0）

Itop — 被测光盘的最高反射电平；

I0 — 未记录区反射电平；

R0 — 在盘片的内径或外径处的镜面部分测量的反射率。

预刻槽绝对时间（ATIP）　absolute time in pre-groove

通过盘基上摆动预刻槽调制的时间码。

ATIP错误率（ATER）　ATIP error rate

每秒ATIP码的错误帧数。

ATIP突发错误长度（ABERL）　ATIP burst error length

连续的ATIP码的错误帧数。

块错误率（BLER）　block error rate

每秒C1解码器检测到的具有1个或多个错误符号的帧数目。

C1帧突发错误长度（BERL1）　burst error length of C1 frame

在 C1解码中，每秒内具有两个或两个以上错误符号的连续帧数。通常表明盘片存在物理损坏，如：气泡、黑斑、划痕和指纹等。

不可纠正错误（E32）

在C2解码中不可纠正的错误。

抖晃　jitter

3T～11T信息坑和信息台扫描时间的标准偏差。抖晃包括坑抖晃和台抖晃。坑抖晃 JnP（Jitter for nT Pit，n = 3～11），台抖晃 JnL（Jitter for nT Land，n = 3～11）。

长度偏差（LD）　length deviation

3T～11T信息坑和信息台的平均扫描时间与理想的信息坑和信息台的扫描时间nT的差值。长度偏差包括坑长度偏差和台长度偏差。坑长度偏差 DnP（Length Deviation for nT Pit，n=3～11），台长度偏差 DnL（Length Deviation for nT Land，n=3～11）。

双折射（BR）　birefringence

一束入射光在各向异性的光盘盘基介质中，分解成为两束正交偏振折射光的光程差。单位nm。

  - CD-R常规检测参数

    - 盘片信息

可录类光盘的信息区含有预刻槽，预刻槽中具有恒线速度（CLV）时钟信息、时间编码和其他相关信息。

部分记录光盘的信息区分为5个部分：功率校准区PCA（Power Calibration Area）、程序记忆区PMA（Program Memory Area）、导入区（Lead in Area）、程序区（Program Area）和导出区（Lead out Area）。

记录光盘和部分记录光盘的信息可在CD播放器或CD-ROM驱动器等设备上读取。

    - 常规检测参数

      - 机械参数

可录类光盘CD-R的机械参数应符合表1的要求。

- 可录类光盘CD-R机械参数                单位毫米

| 项 目 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 盘片外径 | 120±0.30 ；80±0.30 | 23±2℃ 50±5％RH |
| 中心孔直径 | 15＋0.10 | 23±2℃ 50±5％RH |
| 盘片厚度 | 1.2＋0.3-0.10 | 包括保护层和盘标 |
| 夹持区直径 | 26～33 |  |
| 夹持区厚度 | 1.2＋0.20-0.10 | 包括保护层和盘标 |

      - 全部区域参数

可录类光盘CD-R的全部区域参数应符合表2的要求。

- 可录类光盘CD-R的全部区域参数

| 名称 | 缩写 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 偏心 | ECC | ≤ 60 m |
| 径向噪声 | RN | ≤ 30 nm |
| 垂直偏差 | DEV | ≤ 0.5 mm |
| 双折射 | BR | ≤ 100 nm |
| 翘曲 | tilt | RT ≤0.80 TT ≤0.30 |

      - 未记录区域参数

可录类光盘CD-R的未记录区域参数应符合表3的要求。

- 可录类光盘CD-R的未记录区域参数

| 名称 | 缩写 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 归一化摆动幅度 | NWA | 0.035 ≤NWA ≤ 0.060 |
| ATIP错误率 | ATER | ≤ 7 |
| ATIP突发错误长度 | ABERL | ≤ 3 |
| 记录前径向对比度 | RCb | ＞ 0.05 |

      - 记录区域参数

可录类光盘CD-R的记录区域参数应符合表4的要求。

- 可录类光盘CD-R的记录区域参数

| 名称 | 缩写 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 圆偏振光测量的推挽信号 | PPC | 0.08 ≤ PPC ≤ 0.12 |
| 串扰 | XT | ≤ 50％ |
| 记录后径向对比度 | RCa | 0.3 ＜ RCa ＜ 0.6 |
| 归一化高频信号I11R | I11R | ≥ 0.55 |
| 归一化高频信号I3R | I3R | 0.3 ≤ I3R ≤ 0.7 |
| 对称性 | SYM | -15％ ≤ SYM ≤ +10％ |
| 反射率 | Rtop | ＞ 60％ |
| 块错误率 | BLER | ＜ 220 |
| C1帧突发错误长度 | BERL1 | ＜ 7 |
| 不可纠正错误 | E32 | = 0 |
| 抖晃 | JIT | JnP ＜ 35ns，n=3～11 JnL ＜ 35ns，n=3～11 |

可录类光盘CD-R记录区域的长度偏差应符合表5要求。

- 长度偏差

| 偏差 | nT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T |
| DnP | -74.2～ +5.8 | -58.1～ +26.9 | -37～ +53 | -35.9～ +59.1 | -34.8～ +65.2 | -28.7～ +76.3 | -27.6～ +82.4 | -31.5～ +83.5 | -35.4～ +84.6 |
| DnL | -59.2～ +20.8 | -43.1～ +41.9 | -37～ +53 | -35.9～ +59.1 | -34.8～ +65.2 | -33.7～ +71.3 | -32.6～ +77.4 | -36.5～ +78.5 | -45.4～ +74.6 |

  - 环境试验

盘片在温度80℃、相对湿度85％的加速老化条件下放置96小时，性能参数仍须符合本标准规定。

  - 检测条件和检测仪器

    - 检测条件

      - 检测环境

除非特殊说明，CD-R测试应在下列条件下进行：

温度：23±2℃

相对湿度：50±5％

大气压力：60kPa ～ 106kPa

测试前存储于此环境下不少于24小时，不允许在盘片上出现冷凝现象

      - 检测倍速

- 4.2中各项参数的检测应在1倍速下进行

      - 检测仪器的光学头参数

光学头参数应符合表6的要求。

- 光学头参数

| 项目 | 只读光学头(1) | 只读光学头(2) | 刻录机光学头(3a) | 刻录机光学头(3b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 测试记录盘(不包括CD-R不对称性、抖晃和长度偏差) | 测试CD-R不对称性、抖晃和长度偏差 | 测试未记录盘、并提供盘片检测必须的刻录操作 | 测试未记录盘、并提供盘片检测必须的刻录操作 |
| 波长 | 780±10nm | 780±10nm | 786±2nm | 786±2nm |
| 数值孔径 | 0.45±0.01 | 0.45±0.01 | 0.50±0.01 | 0.50±0.01 |
| 偏振态 | 圆偏振光 | 与轨道方向正交 | 圆偏振光 | 圆偏振光 |
| 波前像差 | ＜0.05λ (均方根值) | ＜0.05λ (均方根值) | ＜0.05λ (均方根值) | ＜0.05λ (均方根值) |
| 边像强度与最大光强之比 | 切向＞0.5 径向＞0.5 | 切向＞0.7 径向＞0.5 | 切向：0.14±0.04 径向：0.70±0.10 | 切向：0.70±0.10 径向：0.14±0.04 |
| 读功率 mW | ＜0.7 (等幅波位于中心点上) | ＜0.7 (等幅波位于中心点上) | ＜0.7mw (等幅波位于中心点上) | ＜0.7mw (等幅波位于中心点上) |
| 刻录功率 |  |  | 根据刻录策略和最优功率控制确定 | 根据刻录策略和最优功率控制确定 |

    - 检测仪器

采用国家质量技术监督部门认可的仪器进行可录类光盘CD-R的检测。