环保质量检测报告

根据新闻出版总署《关于2011年继续开展“3•15”少年儿童读物类出版产品质量监督检测活动的通知》要求和计划安排，环保质量检测工作在各地新闻出版局、质检机构和印刷企业的支持与配合下，顺利完成了样品采集、技术检测、结果统计等工作程序。

一、工作部署

2011年，是新闻出版总署与环境保护部签署《关于实施绿色印刷战略合作协议》的重要一年，《环境标准产品技术要求：印刷 第1部分：平版印刷》标准正式颁布和实施。今年的“3•15”质检活动，紧密配合绿色印刷标准实施与绿色印刷技术推广应用工作重点，围绕推进实施绿色技术在中小学教材上的应用和印刷企业绿色认证，在往年检测范围的基础上又增加了对九年制义务教育所用教材和平版装潢印刷品上有害物质残留量的检测项目。

为做好今年的质检活动，2011年5月，总署质检中心在上海市召开的全国“3•15”质检工作座谈会上，向来自29个省（区、市）的代表介绍了环保检测工作的目的，和在各地分别抽样、再集中统一检测的工作方式，提出了工作要求，并下发《2011年“3•15”质检活动环保质量检测样品抽样规则》，要求各地根据辖区内的实际情况，在抽取的样品中要尽可能包含成品教材、成品书刊、半成品书刊封面、半成品书刊内页和包装装潢印刷品，明确了抽样方法、地点和数量，提出了样品处理和登记的办法。

根据《环境标准产品技术要求：印刷 第1部分：平版印刷》标准中对有害物质的限量要求，今年环保质量检测项目确定分为两大类，即8种重金属和14种挥发性有机物。技术检测由总署质检中心和上海市印刷产品质量监督检验站分工完成。抽样方案、样品收集、分类统计由总署质检中心负责。上海市印刷产品质量监督检验站负责对样品上的8种重金属进行检测，总署质检中心负责对挥发性有机物的检测，并分别出具检测数据和分类统计，最后由总署质检中心汇总检测结果、起草工作报告。

二、样品采集和分类

截止于2011年7月10日，共收到26个省级地区和军队系统送交的样品367种，共计1119件。样品覆盖93家印刷企业，其中一半以上已申请或通过绿色认证。样品采集地区和类别分布统计情况见下表。

| 序 号 | 地区 | 样品总数 (种/件) | 成品教材 （种） | 成品书刊 （种） | 半成品 封面（种） | 半成品 内页（种） | 装潢产品 （种） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 13/39 | 10 |  |  |  | 3 |
| 2 | 河北省 | 26/78 | 4 | 3 | 8 | 11 |  |
| 3 | 山西省 | 12/36 |  |  | 6 | 6 |  |
| 4 | 辽宁省 | 10/33 | 3 |  | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 吉林省 | 8/24 | 1 |  | 3 | 4 |  |
| 6 | 上海市 | 15/45 |  |  | 7 | 8 |  |
| 7 | 江苏省 | 8/24 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 浙江省 | 9/27 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 9 | 安徽省 | 10/30 |  |  | 5 | 5 |  |
| 10 | 福建省 | 38/114 | 19 | 11 |  | 3 | 5 |
| 11 | 江西省 | 30/90 | 8 |  | 9 | 10 | 3 |
| 12 | 山东省 | 15/45 | 2 |  | 4 | 6 | 3 |
| 13 | 河南省 | 10/30 | 3 |  | 4 | 4 | 1 |
| 14 | 湖北省 | 20/60 | 6 |  | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 湖南省 | 9/27 | 2 |  | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 广东省 | 20/60 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 17 | 广西壮族自治区 | 12/36 | 5 |  | 5 | 2 |  |
| 18 | 海南省 | 5/25 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 重庆市 | 6/18 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | 四川省 | 9/27 | 4 |  | 5 |  |  |
| 21 | 贵州省 | 37/116 | 5 |  | 5 | 5 | 22 |
| 22 | 云南省 | 8/24 | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 23 | 陕西省 | 8/24 |  |  |  | 3 | 5 |
| 24 | 甘肃省 | 14/42 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | 青海省 | 10/30 | 2 |  | 4 | 4 |  |
| 26 | 军队系统 | 5/15 |  | 2 | 2 | 1 |  |

我们采取了覆盖所有省级地区和产品种类、尽可能覆盖加工企业的原则，从367种样品中选取了102种作为检测样品，对这102种样品进行了挥发性有机物和重金属残留量的检测。102种检测样品中，成品样书43种，半成品（封面、内页）42种，包装装潢印刷品17种。样品采集地区和类别分布统计情况见下表。

| 序 号 | 地区 | 样品总数(种) | 成品教材 （种） | 成品书刊 （种） | 半成品 封面（种） | 半成品 内页（种） | 装潢产品 （种） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 4 | 3 |  |  |  | 1 |
| 2 | 河北省 | 7 | 1 |  | 3 | 3 |  |
| 3 | 山西省 | 6 |  |  | 4 | 2 |  |
| 4 | 辽宁省 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 吉林省 | 4 | 1 |  | 1 | 2 |  |
| 6 | 上海市 | 7 |  |  | 4 | 3 |  |
| 7 | 江苏省 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 8 | 浙江省 | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 9 | 安徽省 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 10 | 福建省 | 7 | 2 |  |  | 4 | 1 |
| 11 | 江西省 | 3 | 2 |  |  |  | 1 |
| 12 | 山东省 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 河南省 | 4 | 3 |  |  |  | 1 |
| 14 | 湖北省 | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 湖南省 | 3 | 2 |  |  |  | 1 |
| 16 | 广东省 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 17 | 广西壮族自治区 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| 18 | 海南省 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 重庆市 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |
| 20 | 四川省 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| 21 | 贵州省 | 5 | 2 |  |  |  | 3 |
| 22 | 云南省 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 陕西省 | 5 |  |  |  | 1 | 4 |
| 24 | 甘肃省 | 4 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 25 | 青海省 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 26 | 军队系统 | 1 |  |  |  | 1 |  |

三、检测方法和条件

本次检测的依据是《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》（HJ 2503—2011）标准，以及该标准引用的检测方法标准，检测情况如下：

（一）挥发性有机物检测

1.检测内容：苯、乙醇、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、正丁醇、丙二醇甲醚、乙酸正丙酯、4-甲基-2-戊酮、甲苯、乙酸正丁酯、乙苯、二甲苯、环己酮。

2.检测方法：顶空—气相色谱法。

3.检测仪器：Agilent 7890A气相色谱仪 + 7694E顶空。

4.取样方法：样品尺寸为15.5cm×10.0cm。成品书取样4片，封面、封底各1片，分布在不同印张的内页共2片。半成品封面取2片，内页取2片。装潢样品取2片。

5.制样方法：将剪裁的样品印刷面朝外对折后卷成筒状放入洁净的顶空瓶，加入1000μL三醋酸甘油酯，封装后待测。

6.检测条件：

（1）顶空条件—顶空瓶：20mL；样品环：3.0 mL；样品平衡温度：80℃；样品环温度：100℃；传输线温度：120℃；进样时间：1.0min；充气时间：0.32min；样品环平衡时间：0.05min；样品平衡时间：45.0min；样品瓶加压压力：138KPa；加压时间：0.20min。

（2）气相色谱条件—检测器：氢火焰检测器（FID）；模式：恒流；色谱柱：CD-VOCOL（60m×0.32mm×1.8μm)，DB-624（60m×0.25mm×1.4μm)；柱流量：3.8mL/min；分流比：3:1；进样口温度：180℃；检测器温度：250℃；空气流速：450 mL/min；氢气流速：40 mL/min； 载气：氮气（N2） ；载气流速（N2）：30mL/min。

程序升温：40℃保持15min，从 5℃/min升至70℃保持5min，从 5℃/min升至180℃保持10min。

（二）重金属检测

1.检测内容：铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、铬（Cr）、砷（As）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）。

2.检测方法：微波消解后采用ICP-OES对样品溶液进行分析。

3.取样方法：书刊类样品按封面、内页、书脊三个点进行取样，其他样品随机取两个点，将样品制备为5mm×5mm以下的碎屑。

4.制样方法：称取约0.25g样品置于微波消解罐中，通过微波消解法分解样品。将消解后的样品定容至50mL。

四、检测结果

（一）检出率及超限量统计

102个检测样品中，99个样品被检出有害物质，总检出率97.06%。6个样品有害物质超出标准限量，占检测样品总数的5.88%。挥发性有机物（VOC）及重金属检出率详见下表。

| 项目 类别 | 总数 | 未检出样品 数量 | 检出样品数量 |  | 检出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不超标 | 超标 |  |
| VOC样品 | 102 | 5 | 92 | 5 | 95.10% |
| VOC测试点 | 285 | 39 | 237 | 9 | 86.32% |
| VOC测试项 | 3990 | 3333 | 644 | 13 | 16.47% |
| 重金属样品 | 102 | 73 | 28 | 1 | 28.43% |
| 重金属测试点 | 241 | 200 | 40 | 1 | 17.01% |
| 重金属测试项 | 1928 | 1885 | 42 | 1 | 2.23% |

（二）有害物质检出项目分布

在被检测的14种挥发性有机物中，除乙酸异丙酯未被检出外，其他13种挥发性有机物均被检出。在被检测的8种重金属中，有铅（Pb）和钡（Ba）元素被检出。有害物质检出项目分布情况见下表。

| 有害物质名称 | 样品总数 | 检出样品数量 | 检出比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 102 | 2 | 1.96% |
| 乙醇 |  | 59 | 57.84% |
| 异丙醇 |  | 85 | 83.33% |
| 乙酸乙酯 |  | 15 | 14.71% |
| 乙酸异丙酯 |  | 0 | 0 |
| 正丁醇 |  | 53 | 51.96% |
| 丙二醇甲醚 |  | 16 | 15.69% |
| 乙酸正丙酯 |  | 2 | 1.96% |
| 4-甲基-2-戊酮 |  | 1 | 0.98% |
| 甲苯 |  | 26 | 25.49% |
| 乙酸正丁酯 |  | 5 | 4.90% |
| 乙苯 |  | 14 | 13.73% |
| 二甲苯 |  | 30 | 29.41% |
| 环己酮 |  | 6 | 5.88% |
| 铅（Pb） |  | 1 | 0.98% |
| 镉（Cd） |  | 0 | 0 |
| 汞（Hg） |  | 0 | 0 |
| 铬（Cr） |  | 0 | 0 |
| 砷（As） |  | 0 | 0 |
| 锑（Sb） |  | 0 | 0 |
| 钡（Ba） |  | 29 | 28.43% |
| 硒（Se） |  | 0 | 0 |

（三）基质检出分布

在102种检测样品中，成品教材40种，有害物质检出率100%；成品书刊3种，有害物质检出率100%；半成品（封面）22种，有害物质检出率100%；半成品（内页）20种，16种被检出有害物质，检出率80.00%；装潢印刷品17种，16种被检出有害物质，检出率94.12%。挥发性有机物（VOC）和重金属基质检出情况分别见下表。

VOC基质检出分布情况

| 样品分类 | 样品总数 | 检出数量 | 检出比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成品教材 | 40 | 40 | 100.00% |
| 成品书刊 | 3 | 3 | 100.00% |
| 半成品（封面） | 22 | 22 | 100.00% |
| 半成品（内页） | 20 | 16 | 80.00% |
| 装潢印刷品 | 17 | 16 | 94.12% |

重金属基质检出分布情况

| 样品分类 | 样品总数 | 检出数量 | 检出比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教材 | 78 | 24 | 30.77% |
| 图书 | 7 | 2 | 28.57% |
| 装潢印刷品 | 17 | 3 | 17.65% |

五、结果说明

（一）在 102种检测样品中，有99种样品被检测出有害物质，检出率高达97.06%，绝大部分样品上残存有害物质。

（二）在102种检测样品中，有6种样品上残留的有害物质超过标准限量，占检测样品总数的5.88%，少数样品上有害物质超过有关标准规定的限量。

（三）在6种有害物质超过限量的样品中，挥发性有机物（VOC）超出限量的样品有5种，重金属超出限量的样品有1个。挥发性有机物（VOC）超出限量的样品占所有超限量样品的83.33%。

（四）在6种有害物质超过限量的样品中，含包装装潢产品5种、成品教材1种。超限量的包装装潢产品占所有超限量样品的83.33%。

（五）样品上超出限量的物质共5种，其中有4种为挥发性有机物（VOC），即正丁醇、苯、甲苯和二甲苯，1种为重金属钡（Ba）元素。

附表1：重金属检测数据

附表2：挥发性有机物检测数据表