月饼包装装潢印刷品技术检测规范

为统一2013年“3•15”质检活动中月饼包装装潢印刷品质量技术检测工作，特制定此规范。。

- 适用范围

本规范适用于2013年“3•15”质检活动中的月饼包装装潢印刷品质量技术检测。

检测产品包括两类：一是承印物为纸/纸板的月饼包装装潢印刷品。二是用纸质包装装潢印刷品进行包装的成套月饼成品。

本规范包括检测依据、检测要求、判定原则及异议处理。

- 检测依据

GB/T 7705-2008   平版装潢印刷品

GB/T 7706-2008   凸版装潢印刷品

GB/T 7707-2008   凹版装潢印刷品

HJ 2503-2011  环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷

GB 23350-2009   限制商品过度包装要求 食品和化妆品

- 检测要求

  - 印刷质量检测项目

表1. 印刷质量检测项目

| 序号 | 检验项目 |  | 参考依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套印误差 | 主要部位≤0.15mm | GB/T 7705-2008 7706-2008 7707-2008 |
|  |  | 次要部位≤0.25mm |  |
| 2 | 实地印刷 同批同色色差 | L﹡>50.00，∆E*ab≤5.00 |  |
|  |  | L﹡≤50.00， ∆E*ab≤4.00 |  |
| 3 | 印面外观 | 成品整洁、无划痕、残缺、无直径>2mm的脏污；直径<2mm的脏污不超过5点 |  |
|  |  | 文字印刷基本清晰，不影响认读 |  |
|  |  | 印面不存在明显条痕、重影 |  |
|  |  | 图像清晰，层次清楚 |  |
|  |  | 网点清晰均匀，无明显残缺和糊版 |  |
| 4 | 印面烫箔外观 | 图文烫箔完整清晰、牢固、平实，无明显虚烫，糊版、脏版、残缺、划伤 | GB/T 7705-2008 7706-2008 7707-2008 |
|  |  | 无直径>0.3mm的烫箔砂眼； 直径≤0.3mm的脏污不超过2个 |  |
|  |  | 字迹烫箔清晰，无明显残缺 |  |
|  |  | 图文烫箔表面光亮无明显差异 |  |
| 5 | 印面凹凸印外观 | 图文凹凸轮廓清晰 |  |
|  |  | 图文凹凸均匀，纸张纤维无断裂 |  |
| 6 | 印面覆膜外观 | 覆膜粘接完整、牢固 |  |
|  |  | 覆膜面干净、平整 |  |
|  |  | 覆膜面无皱折。无直径>0.4mm的气泡；直径≤0.4mm的气泡不超过3个 |  |
| 7 | 印面上、压光外观 | 涂层涂布均匀、无气泡、条痕、起皱 |  |
|  |  | 上光膜面两侧光亮度基本一致，光泽好 |  |
|  |  | 压光表面光亮度基本一致，有较高光泽 |  |

  - 绿色印刷质量检测项目

表2 绿色印刷质量检测项目

| 序号 | 检测项目 |  | 标准依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥 发 性 有 机 化 合 物 | 苯 | HJ 2503-2011 | YC/T 207-2006 |
| 2 |  | 乙醇 |  |  |
| 3 |  | 异丙醇 |  |  |
| 4 |  | 丙酮 |  |  |
| 5 |  | 丁酮 |  |  |
| 6 |  | 乙酸乙酯 |  |  |
| 7 |  | 乙酸异丙酯 |  |  |
| 8 |  | 正丁醇 |  |  |
| 9 |  | 丙二醇甲醚 |  |  |
| 10 |  | 乙酸正丙酯 |  |  |
| 11 |  | 4-甲基-2-戊酮 |  |  |
| 12 |  | 甲苯 |  |  |
| 13 |  | 乙酸正丁酯 |  |  |
| 14 |  | 乙苯 |  |  |
| 15 |  | 二甲苯 |  |  |
| 16 |  | 环己酮 |  |  |
| 17 | 可 迁 移 元 素 | 锑 | HJ 2503-2011 | GB 6675-2003 附录C |
| 18 |  | 砷 |  |  |
| 19 |  | 钡 |  |  |
| 20 |  | 铅 |  |  |
| 21 |  | 镉 |  |  |
| 22 |  | 铬 |  |  |
| 23 |  | 汞 |  |  |
| 24 |  | 硒 |  |  |

  - 包装层数检测方法

包装层数指完全包裹产品的包装的层数，不包括直接与食品接触的初始包装。所抽在售成套月饼成品，包装层数应为3层及以下。

- 检测条件

  - 印刷质量检测条件

4.1.1 工作环境温度：23℃±5℃；相对湿度：50%-75%。

4.1.2 试样预处理：在4.1.1条件下，并在无紫外光照射环境中放置时间应≥8h。

4.1.3 观样光源应符合CY/T 3《色评价照明和观察条件》的规定。

4.1.4 检测设备应经国家质量监督检测专门机构检定，并在有效使用期内。

  - 绿色印刷质量检测条件与步骤

参照《中小学教科书绿色印刷质量检查规范（检测）》进行。

- 质量判定原则

  - 印刷质量判定

经检验，受检样品印刷质量存在不合格项目时，该产品不合格；反之，判定其印刷质量合格。

  - 绿色印刷质量判定

经检验，本规范表2中所规定的检验项目含量均符合限值要求时，判定该产品合格。反之，判定该产品不合格。

  - 包装层数判定

经检验，受检样品包装层数大于3层的，产品包装层数不合格。

- 异议处理

  - 核验

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质或电子记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它检验证据证明，并得到申请者认可的，维持原检验结论。

  - 复检

对印刷质量不合格项目复检时，采用原样进行检验。

对绿色印刷质量不合格项目复检时，采用备用样检验，备用样品取样区域应尽量和检测样品保持一致。

复检结果仍不合格时，维持原检验结果。复检结果合格时，以复检结果为准。